| 采购需求 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项号 | 标的 名称 | 单位 | 数量 | 技术参数要求 |
| 1 | 定制不锈钢骨灰寄存格位 | 个 | 1756 | 一、骨灰寄存格位须符合国家MZ/T 222-2025《金属骨灰存放架通用技术规范》标准 二、排列及规格： 1.柜内尺寸:宽480mm*高330mm*深400mm。 2.排列要求：每排八层高，双面格位。 3.通道要求：每条行人通道宽度不小于1000mm。 三、寄存格位框架材质及要求 1.寄存格位结构 ：采用304#不锈钢管焊接成独立的框架，内箱体采用0.8mm厚的304#不锈钢为内部支撑，加装符合（MT/TO22-2025）标准的内部、底板等组成，每个格位底板（支撑板）正下方中央位置加用一条1.2mm厚，304#不锈钢方管焊制作为承重支撑。 2.装饰面板采用厚度1.2mm的304#不锈钢拉丝板材制作。 3.面框架采用25mm×25mm厚度为1.2mm的304#不锈钢管制作。 4.内支架采用25mm×13mm厚度为1.2mm的304#不锈钢管制作。 5.寄存格位端面和底座外装饰采用304#厚度为1.2mm的不锈钢板制作，底座高100mm。 四、寄存格位柜门的要求： 1.柜门采用5mm厚国标3C标准钢化玻璃材料，存放柜玻璃门要使用透明的平板玻璃，其材料应符合《浮法玻璃》GB11614标准的要求。玻璃外观应完好无损，不得有缺角、裂纹和划痕等缺陷。 2.柜门采用单边框设计，边框选用304#不锈钢材质制作。 3.柜门钢化玻璃四个角必须为圆角，四边磨圆。 4合页或门轴焊装牢固，柜门MS803按钮型小圆锁开关 灵活，门与框架的最大分缝应不大于2mm。 - 五、寄存格位内部结构要求： - 1.顶盖采用1.2mm厚的304不锈钢板面加隔板。 2.内部格位使用的底部支撑板及隔板材料为采用厚度6mm的防火环保合成板材（燃烧性能：B1级）。 3.柜内底部支撑板隔板贴红色无纺布料。（燃烧性能：B1级） 4.底部支撑板安装好后不能有缝隙。 六、寄存格位焊接要求 1.焊接件应平整牢固，其焊痕应均匀，焊痕高度不大于1mm。 2.主框架及内支架使用焊接方式制作，不得采用铆钉散 件拼接。焊接件平整牢固，其焊痕均匀，焊痕高度不大 于1mm，无焊穿，焊瘤、假焊、飞溅等缺陷。工件外表 面无明显的压痕，焊接完成后焊点全部进行打磨抛光，产 品与人体接触部分无尖角和毛刺。 3.工件外表面不允许有明显的压痕。 4.寄存架与人体可接触部分不允许尖角和毛刺。 七、寄存架格位的承载要求 1.寄存架格位承载： ≥30Kg。 2.格位承板承重性能：存放架每层承板负荷30kg时，其挠度不超过0.3mm，且柜门不能卡死。 八、其他要求 1.全部格位按照采购人要求贴好格位编码。 2.配备用柜门MS803按钮型小圆锁开关（12000个）型号匹配A区、B区、D区锁槽及更换。 - 3.配套移动梯20架，规格要求框架采用25mm×25mm方 - 管厚度为1.2mm的304不锈钢，高1950mm，宽550mm， - 下底长1200mm，整体呈梯形状，四个静音轮，前轮两个 - 需带有刹车功能的万向轮，防滑铝踏板6格，长220mm - ×宽550mm×厚1.8mm，上平台防滑铝板长400mm×宽 - 550mm×厚1.8mm，梯子踏板有扶手，梯子上面平台 - 有扶手，承载≥150kg,使用焊接方式制作，不得采用铆钉 - 散件拼接。焊接件平整牢固，其焊痕均匀，焊痕高度不 - 大于1mm，无焊穿、焊瘤、假焊、飞溅等缺陷。工件外 - 表面无明显的压痕，焊接完成后焊点全部进行打磨抛光， - 产品与人体接触部分无尖角和毛刺，具体形状如图所示。 |