灵川县海洋乡大庙塘村委大桐木湾村和美村寨建设项目施工图设计说明

一、概述

灵川县海洋乡大庙塘村委大桐木湾村和美村寨建设项目，本项目位于灵川县海洋乡大桐木湾村，主要建设内容为建设步道宽度1.5米总长924.293米，新建生态停车位植草砖、混凝土道路总面积2635.14平方米，拆除、新建池塘护栏89米，巷道硬化2036.97平方米，出村道路加宽0.5米，长214.474米，6米高太阳能路灯50盏，新建排水沟600米，生活及灌溉水渠修缮520米。

工程地理位置图

二、设计原则

1）本项目设计方案贯彻“安全、环保、舒适、和谐”的设计理念。设计结合地形、地势而为，接近自然、融入自然，尽可能减少人为造成的影响，坚持“不破坏就是最大的保护”。

2）设计方案选择要充分考虑现状条件的协调性、对其合理性进行多方面比较，多方案比选。

3）方案选取应注意同农田基本建设相配合，做到少占田地，并应尽量不占高产田、经济作物田。

4）设计过程中应重视环保，综合考虑本项目对自然景观与资源可能产生的影响，注意由于施工所产生的影响和污染。

5）本项目充分考虑周边建筑设施协调配合，方便沿线人民群众的生产和生活，促进地方经济发展。

三、设计依据

1、采用的设计规范

《中华人民共和国工程建设标准强制性条文（城市建设部分）》

《城市道路工程设计规范》（CJJ 37-2012）（2016年版）

《城市道路路线设计规范》（CJJ 193－2012）

《城市道路交叉口设计规程》（CJJ 152-2010）

《城市道路路基设计规范》（CJJ 194－2013）

《城镇道路路面设计规范》（CJJ 169-2012）

《城镇道路工程施工与质量验收规范》（CJJ 1-2008）

《景观路面铺装技术规程》

《城镇道路工程施工与质量验收规范》（CJJ 1-2008）

国家和地方其它相关行业技术和规范标准

四、总体设计原则

根据《城市道路工程设计规范》（CJJ37-2012）（2016年版）中相应指标要求，对路线所处区域地形图等资料进行路线设计。

路线布设符合上述规划的总体走向，同时结合地形、地物、地质、水文等情况，考虑道路平面、纵断面、横断面相互协调立体组合，尽量减少占地，减少拆迁电力、房屋等建筑物，重视交通功能的完善，重视行车的快速和安全，重视减少对现状建筑物的影响，重视与现状道路的衔接，重视道路景观效果。在不过多增加投资的条件下，尽量采用较高的技术指标，注意线形的均衡、连续性。

五、项目现状情况

现状池塘

现状停车场区域

六、工程设计

## 1、步道设计

（1）荔枝面青石板碎拼步道

本项目新建荔枝面青石板碎拼步道，步道总长924.293米，道路宽度1.5米。主要方便周边村民农作及游客出入。

在对工程造价影响不大的前提下，尽量采用较高的技术指标，并保证良好的平纵配合设计。

步道路面结构为荔枝面青石板路面，路面结构方案具体如下：

3cm荔枝面青石板

3cm M7.5水泥砂浆

10cm C20混凝土

10cm 级配碎石

## 2、生态停车场

本项目在场地进行植草砖和混凝土硬化，总面积为2635.14平方米。

场地设计综合考虑沿线地形、地下管线、地质、水文、气候和排水，合理设置设计标高，本着尽量节省投资、减少路基土石方并与沿线地形及周边环境相协调的原则，在满足技术规范要求的前提进行设计。

①保证行车安全、舒适、纵坡宜缓顺，起伏不宜频繁。

②需考虑已建成道路标高，满足排水需求。

硬化植草砖结构方案具体如下：

8cm 植草砖（包含土和草籽）

5cm 黄土粗砂（1:1）

15cm C20混凝土

10cm 级配碎石

土基（压实度≥92%）

混凝土道路结构方案具体如下：

18cm C30混凝土

10cm 级配碎石

本场地区域内设计标高根据周边现状道路及建筑标高合理设置，并对场地进行场地平整，挖土方1317.57立方米。

生态植草砖设置路缘石和平石，设计采用预制C30。

平石规格为：49×22×10cm，设置在植草砖外侧；车行道位置与植草砖位置之间

七、施工注意事项

## 7.1、施工过程尽量做到文明施工，减小噪音、粉尘污染。

施工过程应规范施工的安全生产文明施工管理，确保施工作业人员的人身安全和设备安全。降噪方面尽量使用低噪音的机械，无法避免使用高噪音机械时，要集中在白天，禁止中午和夜间使用高噪音动力机械以满足城市防噪音要求；空压机、发电机采取修建机房以起到吸音、隔音作用。工地现场、施工道路保持地面湿润，防止灰尘对周围环境的污染，现场设清洁工，专门负责清扫和洒水；严禁在现场焚烧有毒、有害、有臭气味的物质；现场施工采取搭棚遮盖或喷雾洒水等防尘措施。

## 7.2、施工前的准备

有碍施工的建筑物、管、渠等应在施工前拆迁完毕。做好临时排水措施，以利于施工期间的积水排泄。

施工单位应根据设计文件，每一定距离按规范设置临时水准点一个，并复测平面和高程控制桩（按平面设计桩号布置），据此测出相应道路中心、路面宽度及纵横高程的样桩，控制桩测量精度应符合国家有关规范及规定。

## 7.3、对施工的特殊要求或重要指标

1.步道施工

（1） 材质：天然青石板（石灰岩），色泽以青灰、浅青为主，色差自然、无明显杂色，质地坚硬、无裂纹、无风化层。

（2） 规格：不规则碎拼，最小边宽≥60mm；厚度30mm（统一厚度，误差≤±2mm）。

（3）表面：荔枝面，摩擦系数≥0.6，防滑达标；边缘做轻微倒角，避免锐角崩边。

（4）防护：铺贴前做六面防护（防污、抗泛碱、耐候），户外高湿/冻融区域优先选用渗透型防护剂。

（5）排版原则：无通缝、疏密均衡、大小穿插，避免条状、块状集中；转角、收边用整板切割收口，最小收边块≥1/3标准板。

（6） 铺贴顺序：由基准线向两侧推进，先大面后边角；板块水平轻放，橡胶锤垫木垫板敲实，严禁直接敲击石板。

（7）精度控制：2m靠尺检测，平整度≤3mm；相邻高差≤1mm；缝宽均匀，顺直自然。

（8）排水设计：路面设1.5%–2%横坡，无积水。

2.施工工艺要点

（1） 基层处理：素土夯实→碎石垫层碾压→混凝土基层振捣收平，养护≥7d。

（2） 放线试拼：按标高与边线放线，现场干摆试拼，调整纹理与疏密，确认后再铺贴。

（3） 石板铺贴：背面清理湿润，满刮素水泥浆；结合层铺摊后及时铺贴，控制空鼓率≤3%。

（4） 填缝养护：勾缝剂/粗砂填实饱满，凹缝成型；初凝后清洁板面，洒水养护≥3d，禁止踩踏。

（5） 成品保护：铺贴完成7d内禁止通行，避免磕碰、污染。

3.路基施工

（1）路基施工前应清除地表耕作土、草皮、树根、垃圾和杂填土等。

（2）路基回填应采用透水性及稳定性较好的土质，禁止采用淤泥、腐质土、膨胀土、垃圾等填筑路基，要求路基填料应满足《城市道路路基设计规范》(CJJ194-2013)表4.6.4的规定（见上表5-1），当不满足时应进行处治。施工应尽量避开雨季。

（3）路基碾压时应水平分层碾压处理，每层摊铺厚度应与压实机具相适应，碾压之前应注意将填筑土料的含水量与最佳含水量控制在±2%范围内的。

（4）道路沿线内如有局部软弱土，路基填筑前应将其清除或部分换填，夯实基底后方可进行填筑。沿线如有水坑、水沟等小范围地面不良结构，施工时应予清除换填。施工时如遇重大不良地质情况，应及时通知建设和设计单位、监理单位，由四方协商处理措施。

（5）路槽底面土基回弹模量应≥20MPa。路基顶面交工验收弯沉值：LS=465.8。

2.路基排水

（1）施工期间应有效排除由于降水和附近地带流入路基的地面水及施工用水。

（2）路基施工排水必须合理安排临时排水路线，充分利用沿线已有排水设施。

（3）路基施工中，若地下水影响路基稳定时，应根据情况采取适当降水等措施予以疏导处理。

3.路面面层、基层

（一）水泥路面结构

（1）水泥

水泥应采用硅酸盐水泥，面板水泥的28d龄期抗压强度应大于42.5MPa，抗折强度应大于6.5MPa。

（2）水泥砼粗集料

粗集料应使用质地坚硬、耐久、洁净的碎石，并满足下表技术指标。

表7-1粗集料技术指标

| 项目 | 要求值 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 碎石压碎值（％） | <15 |  |
| 鹅卵石压碎值（％） | <14 |  |
| 坚固性（按质量损失计％） | <8 |  |
| 针片状颗粒含量（按质量计％） | <15 |  |
| 含泥量（按质量计％） | <1.0 |  |
| 泥块含量（按质量计％） | <0.2 |  |
| 有机物含量（比色法） | 合格 |  |
| 硫化物及硫酸盐（按SO3质量计％） | <1.0 |  |
| 岩石抗压强度 | 火成岩不小于100MPa，变质岩不小于80MPa，水成岩不小于60MPa |  |

粗集料应满足下表的级配范围。

表7-2粗级料级配范围

| 粒径（mm） | 2.36 | 4.75 | 9.5 | 16.0 | 19.0 | 26.5 | 31.5 | 37.5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 累计筛余（％） | 95-100 | 90-100 | 75-90 | 60-75 | 40-60 | 20-35 | 0-5 | 0 |

（3）水泥砼细集料

细集料应使用质地坚硬、耐久、洁净的天然石、机制砂或混合砂，并满足下表技术指标。

表7-3细集料技术指标

| 项目 | 要求值 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 机制砂单粒径最大压碎值（％） | <25 |  |
| 氯化物（氯离子质量计％） | <0.02 |  |
| 坚固性（按质量损失计％） | <8 |  |
| 云母（按质量计％） | <2.0 |  |
| 天然砂、机制砂含泥量（按质量计％） | <2.0 |  |
| 天然砂、机制砂泥块含量（按质量计％） | <1.0 |  |
| 有机物含量（比色法） | 合格 |  |
| 硫化物及硫酸盐（按SO3质量计％） | <0.5 |  |
| 轻物质（按质量计％） | <1.0 |  |
| 机制砂母岩抗压强度 | 火成岩不小于100MPa，变质岩不小于80MPa，水成岩不小于60MPa |  |
| 磨光值 | >35 |  |

细集料应采用中砂，满足下表的级配范围。

表7-4细级料级配范围

| 粒径（mm） | 0.15 | 0.30 | 0.60 | 1.18 | 2.36 | 4.75 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 累计筛余（％） | 90-100 | 70-92 | 41-70 | 10-50 | 0-25 | 0-10 |

（4）水泥混凝土

水泥混凝土集料公称最大粒径不应大于31.5mm（碎石）或19.0mm(鹅卵石)。砂的细度模数不宜小于2.5；要求砂的硅质砂或石英砂的含量不宜低于25%。

水泥用量不得小于300kg/m3。

（5）接缝施工

1）纵缝施工

当一次铺筑宽度小于路面和硬路肩总宽度时，应设纵向施工缝，位置应避开轮迹，并重合或靠近车道线，构造可采用平缝加拉杆型。采用滑模施工时，纵向施工缝的拉杆可用摊铺机的侧向拉杆装置插入。采用固定模板施工方式时，应在振实过程中，从侧模预留孔中手工插入拉杆。

当一次摊铺宽度大于4.5m时，应采用假缝拉杆型纵缝，即锯切纵向缩缝，纵缝位置应按车道宽度设置，并在摊铺过程中用专用的拉杆插入装置插入拉杆。

插入的侧向拉杆应牢固，不得松动、碰撞或拔出。若发现拉杆松脱或漏插，应在横向相邻路面摊铺前，钻孔重新植入。

2）横向缩缝

本工程采用不设传力杆假缝形式。

3）切缝要求

缩缝切缝宽度宜控制在4～6mm，切缝时锯片晃度不应大于2mm。可先用薄锯片锯切到要求深度，再使用6～8mm厚锯片或叠合锯片扩宽填缝槽，填缝槽深度宜为25～30mm，宽度宜为7～10mm。在变宽度路面上，宜先切缝划分板宽。变宽度路面缩缝，允许切割成小转角的折线，相邻板的横向缩缝切口必须对齐，允许偏差不得大于5mm。

（6）填缝料

混凝土板养生期满后，缝槽口应及时填缝。在填缝时，必须保持缝内清洁，防止砂石等杂物掉入缝内；必须在缝槽口干燥清洁状态下进行，缝壁检验擦不出灰尘为可灌标准。

填缝材料应具有与混凝土板壁粘结牢固，回弹性好，不溶于水、不渗水，高温时不挤出、不流淌，抗嵌入能力强，耐老化龟裂，负温拉伸量大，低温时不脆裂，耐久性好等性能。

（7）路面抗滑指标

本工程路面抗滑指标采用一般路段的指标，构造深度TD为1-2mm。构造深度应均匀，不损坏构造边棱，耐磨，不影响路面的平整度。水泥混凝土路面抗滑性能指标质量验收值：表面刻纹（压槽）构造深度1.0~1.2mm。

4.场地平整

（1）场地清理

树木、枯木、树桩、根、根株、丛林、垃圾和其它突出的障碍物等应进行清理并挖掘残根，所有的树桩和树根都应从原表面下至少15厘米深的区域中去除，树根去除后所留的空隙由粘性土来填充。

（2）填料选择

碎石类土、砂土、爆破石渣及含水量符合压实要求的粘性土可作为填方土料。淤泥、冻土、膨胀性土及有机物含量大于8％的土，以及硫酸盐含量大于5％的土均不能做填土。含水量大的粘土不宜做填土用，填方应尽量采用同类土填筑。如果填方中采用两种透水性不同的填料时，应分层填筑，上层宜填筑透水性较小的填料，下层宜填筑透水性较大的填料。填方施工应接近水平地分层填土、分层压实，每层的厚度根据土的种类及选用的压实机械而定。应分层检查填土压实质量，符合设计要求后，才能填筑上层。当填方位于倾斜的地面时，应先将斜坡挖成阶梯状，然后分层填筑，以防填土横向移动。

（3）土方施工

1、挖方及填方宜就近平衡，即将挖起的土就近填入附近的地块，地块内存在少量挖方也是就近推平填入旁边的低洼处。

2、施工前应布置场区排水系统，设置临时排水沟，阻止山坡水流入施工现场，临时排入现状水塘。临时排水沟应随着场地的填高而抬高，在场地平整后也不宜取消，待周边道路的市政排水设施建成后，逐步由市政排水设施替代。

3、土方开挖时宜从上到下分层分段依次进行，随着做成一定的坡势，以利泄水，凡采取护坡的边坡坡度应符合设计要求。

4、在土方开挖过程中，应确保山体挖方边坡的稳定，如出现滑坡迹象，以及岩（土）内有软弱夹层或裂隙面时，应通知勘察设计单位提出处理措施。

5、回填土方前，应清除表层的草皮、垃圾，松软土层须碾压密实，再进行填土。填土时应根据临时排水系统的排水方向，由上游向下游施工，以便于施工期间的排水，在施工过程中，场地填方截断临时排水沟处必须设置涵管，以免造成场地积水。

6、清表及清除的淤泥，垃圾等须按建设方指定的地点丢弃，不得随意处理。

7、填土压实的质量检查标准要求土的实际干密度要大于等于设计规定的控制干密度（R0≥Rd）。土的控制干密度可用土的最大干密度与土的压实系数之积来表示（Rd=lc*Rdmax）。压实系数一般由设计根据工程结构性质、使用要求以及土的性质确定。场地内道路部分平整压实系数lc应为0.9左右，其余一般场地平整压实系数lc应为0.87左右。场地平整后压实度≥93%。

8、压实方法采用碾压法：碾压法是利用机械滚轮的压力压实土壤，使之达到所需的密实度。碾压机械有平碾及羊足碾等。平碾（光碾压路机）是一种以内燃机为动力的自行式压路机，重量6～15吨。羊足碾单位面积的压力比较大，土壤压实的效果好。羊足碾一般用于碾压粘性土，不适于砂性土，因在砂土中碾压时，土的颗粒受到羊足较大的单位压力后会向四面移动而使土的结构破坏。松土碾压宜先用轻碾压实，再用重碾压实，较好效果。碾压机械压实填方时，行驶速度不宜过快，一般平碾不应超过2km/h；羊足碾不应超过3km/h。

9、雨季施工时，应注意控制挖方高度，以避免土方坍塌，发生安全事故。

10、图中未尽事项均应遵照现行施工验收规范《土方与爆破工程施工及验收规范》（GB50201-2012）执行。

## 7.4、其它事项

1、施工前必须对工程范围地下和地上建筑物做好调查，并采取保护措施。

2、施工前必需做好施工组织设计，各部分地段施工前需做必要的施工勘察、地形复测以及现状道路相交路口竖向复核，如施工中发现实际情况与本设计图内容不符，请及时联系设计单位。

3、本施工图设计完成后，请业主单位尽快报规划部门备案，批准后方可实施。

## 7.5、施工验收

1、施工中各分项、分部及单项工程均应采用《城镇道路工程施工与质量验收规范》（CJJ1—2008）等相关技术规范及时检查验收。上道工序、分部工程未按有关标准验收合格前不得进行下道工序或相关分部工程的施工。

2、施工单位施工前需熟悉设计图纸，了解设计意图。施工单位开工前应对基准点、基准线、高程测量控制资料以及施工图中的控制点进行内业及外业复测。复测过程中，当发现不符或与相接的现状道路的衔接有问题时，应及时向设计单位查询，并取得准确结果后，方可施工。

3、施工前应调查清楚既有地下管线详细位置，并制定保护措施。

未尽事宜，按相关规范严格执行。