设计说明

一．编制依据

《公路路基设计规范》(JTG D30-2015）

《公路圬工桥涵设计规范》(JTG D61-2005）

《公路工程技术标准》(JTG B01-2014)

《公路桥涵设计通用规范》（JTG60－2015）

二．适用范围：

1.一般地区岩石地基、土质地基和浸水地区所采用的设计图，浸水地区的挡土墙除满足本页一般挡土墙的要求外，还应满足浸水地区挡土墙的特殊要求。

2.本图按地震峰值加速度0.035g，地震基本烈度6度设计。设计洪水频率：小桥涵为1/25。

三、概况

- 梅溪镇咸水洞村告子坪道路扩建需修建挡土墙进行路面加宽。

- 处理方案：浇筑重力式挡土墙，共87米。

四．设计资料：

1.荷载：公路Ⅱ级

2.墙背填料计算内摩擦角：µ=35°

3.墙背圬工于填料计算摩擦 角：µ/3

4.填料容重：γ=20KN／m3

5.墙身均工砌体容重：y=23KN／m3

6.容许偏心距：［e]=B/6 (B为基底宽度，倾斜时为基底斜宽。）

7.挡土墙稳定系数 ：抗滑动稳定系数KC≥1.3，抗倾覆稳定系数K0≥1.5

8.地基设计参数见下表：

五．材料及构造

挡土墙部分：

1.石料采用石质一致、不易风化、无裂缝、抗压强度不小于15MPa的块石，其规格应符合石料有关技术要求。

2. 挡土墙墙身及基础采用C20毛石混凝土，石料应表面干净无碎屑。

3.基底应置于满足承载力要求的地基上。当地基的承载力不满足要求时，应设置其他基础加强措施。基底逆坡应符合设计要求，以保证墙身稳定。

4.一般挡土墙基底埋置深度S以及当墙趾前地面横坡较大时的襟边宽度L不得小于下表所列最小值：                              表1

5.墙身在高出地面部分应分居设置泄水孔，泄水孔间距2m至3m，上下排交错布置，孔内预埋φlOcmPVC管，PVC管应长出墙背20cm，其端部30cm用土工滤布包裹，最下面一排泄水孔 出口应高出地面或常水位30cm以上，在泄水孔进水口处设置粗颗粒材料（大粒径碎石或卵石）堆囊以利排水。衡重台处应增设一排泄水孔。

6.在每排泄水孔底部及基坑背面铺设一层股泥隔离层，以防止基底受水侵蚀。挡墙墙背隔离层以上直至路槽底部应回填透水性材料（如砂卵石、碎石、块石），最底部的隔离层以下回填粘士或石灰稳定士 。

7.为使地面水不浸入路基，根据实际地形，墙前距墙lm以外应设置混凝土散水坡或排水明沟。

8.挡土墙应根据地形、地质变化情况、墙基高程改变处、墙体断面改变处设置沉降缝，以适应地基不均匀沉降对墙身结构的影响，沉降缝也兼有伸缩缝 的作用。沉降缝间距一般为非岩石地基 10至15米；岩石地基不大于25米， 缝宽为2m，沉降缝内用沥青麻絮沿肉、外、顶三边填塞，深度为15cm，中间部分填塞菊土，黏土稍捣实。

六．施工注意事项：

1.施工前应作好地面排水工作，基坑不得全段开挖，以免在挡土墙完工以前发生土体拥滑，必须采用跳槽开挖的办法施工。

2.基坑开挖后若发现基础与设计要求有出入，应根据情况调整设计。

3.挡墙应错缝砌 ，挡土墙的底部、顶部和墙面外层，宜选用较整齐的大块石砌筑。

4.墙趾处的基坑在墙身砌筑一定高度后应及时回填穷实，并做成外倾斜坡，以免积水下渗，影响墙身的稳定。

5.挡墙基础埋置深度：一般情况下，不小于表1所列最小值；有冲刷时，应不小于冲刷线下1.Om。

6.墙背回填需待墙身强度达75% 以上方可进行，墙背填料应符合设计要求，回填应逐层填筑，逐层穷实。夯实时应注意勿使墙身受较大冲击影响。当墙后地面横坡陡于1:5时，应先挖台阶，然后再回填。

7.石料、水泥砼或水泥砂浆标号应符合设计要求。

8.水泥拌合及抹面砂浆应采用中砂或细砂拌制。

9.除满足上述设计要求外 ，未尽事项请按照有关规范要求执行。