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	序号
	货物及名称
	规格/参数
	效 果 图
	数量
	单位
	单价（元）
	总金额（元）
	意向品牌

	1
	双腿双柱
课桌椅
	课桌规格：600mm*400mm*780mm 
1.学生桌尺寸：600mm×400mm×780mm ；
2.桌面规格：尺寸：长 600mm× 宽 400mm，厚度 18mm，为 E1 级高密度板，封边四周带加强护角塑料与封边一体成型，PP 塑料不得采用卡扣和黏附方式沾粘，桌面为淡黄色，桌面正前方设 有一内空长度为 200mm，宽 20mm 笔槽，护角塑料对角深度直径 R40mm 防止 学生磕碰受伤； 
3.升降片：1.2mm 厚冷轧板，桌斗板：1.2mm厚冷轧板，升降片开口处需要卷边处理，升降片设计为学生提供一个储物的空间增大，卷边处理以防孩子在玩耍中带来的安全保护，并且符合高，中，小学生人体学的标准。（外观尺寸偏差范围允许±0.5mm, 材料厚度不允许负偏离）两侧带有挂钩。
4.双层桌斗板均折边加强筋，总高 400mm，上宽 340 mm，书斗开口高度为 170mm， 下宽 230mm，升降片必须具有两列调节方孔，两列孔间距 150mm，具有凹升降凸状，不得修补与拼接，无任何焊点，一次冲压成型。 
5.桌腿:桌底底腿采用 20×50×1.2mm 厚的优质扁圆管，底腿立柱采用 20×50× 1.2mm 厚的优质扁圆管焊接而成； 
6.方凳规格：340*240*420mm 
7.凳面板基材采用厚度为 18mmE1级高密度板，四周封边采用带加强护角塑料封边一体成型，防水性能经水滴试验无渗透；
8.凳脚钢材采用 20mm*50mm*1.2mm厚的优质扁圆管，厚度为 1.2mm。 
9.钢材表层经除锈、酸洗、磷化附膜、烘干、静电喷涂及高温固化处理。外层采用热固性优质环保塑粉喷涂，涂层均匀牢固、平整光滑、色泽均匀一致，无流挂、起粒、皱皮、露底、剥落、伤痕等外观缺陷。
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买家留言：本项目供应商报价仅限于《“龙乐”》品牌，不接受《“龙乐”》品牌外的产品供应商报价时请给于品牌报价及提供相关文件要求。
一.质量检测报告：
（1）供应商必须提供（竞价上传）近一年内由具备CMA/CNAS资质的第三方检测机构出具的检测报告，检测结果应符合本技术要求。检测报告须同时提供全国认证认可信息公共服务平台。
（2）检测报告如下：否者报价无效。
《课桌椅》（QB/T 4071-2021）
《家具中有害物质限量》（GB 18584-2024）
《玩具安全 第4部分：特定元素的迁移》（GB 6675.4-2014）（同批送检，交货验收时需有此项）
（3）检测报告应至少包含但不限于以下检测项目：
桌面高、座面高偏差，桌面垂直静载荷、桌面垂直冲击、座面静载荷、座面冲击、椅腿跌落，金属件喷涂层抗盐雾（24h）、金属件喷涂层附着力，甲醛释放量，涂层可迁移元素（8种重金属：锑、砷、钡、镉、铬、铅、汞、硒，）1、课桌面板（密度板）：检测依据为GB/T15102-2017和GB 18580-2017，检测内容至少包含：密度、板内密度偏差、含水率、吸水厚度膨胀率、表面结合强度、甲醛释放量≤0.031。

(4) 钢管原料：检测依据为GB/T228.1-2010、QB/T3832-1999、QB/T3827-1999、,检测内容至少包含：试样类型、拉伸试验（抗拉强度≥420Mpa、,规定塑性延伸强度≥300Mpa、断后伸长率28%）、乙酸盐雾试验≥1200h、判定等级10级。

(5) 脚套：符合国家标准GB28481-2012《塑料家具中有害物质限量》、GB/T22048-2015《玩具及儿童用品中特定邻苯二甲酸酯增塑剂的测定》检测项目包含：邻苯二甲酸酯，重金属（铅＜5mg/kg，镉＜5mg/kg，铬＜5mg/kg，汞＜5mg/kg）。

(6) 塑粉：至少符合 HG/T 3950-2007 和 HG/T 2006-2022 的
标准，检测项目至少包含：①附着力（干附着力）不低于 1 级（0 级最优）；
②铅笔硬度（内聚破坏中擦伤）≥2H；③耐冲击性（正向冲击）；④光泽；
⑤耐碱性(168h)；⑥耐酸性(240h)；⑦耐湿性（500h）；⑧耐盐雾性（中性
盐雾 500h）；⑨抗霉菌性能：对黑曲霉、宛氏拟青霉、绳状青霉、产黄青霉、
绿粘帚霉、链格孢、出芽短梗霉、光孢短柄帚霉长霉等级均为 0 级；⑩抗细
菌性能：对金黄色葡萄球菌、乙型副伤寒沙门氏菌、枯草芽孢杆菌，大肠埃
希氏菌、宋内志贺氏菌、痤疮丙酸杆菌、洋葱伯克霍尔德氏菌、肺炎克雷伯
氏菌抗细菌率均不小于 90%；
二.供货和安装要求，提供产品合格证（写明产品型号，生产日期），中标人供货时需多提供 1套同型号课桌椅（费用包含在总报价中），用于采购人作为验收时可能开展的随机抽样破坏性第三方检测。若检测结果不符合本技术要求，视为整批货物不合格，采购人有权拒收并追究违约责任。
三.安装时应结合学校学生身高范围对照《学校课桌椅功能尺寸及技术要求》（GB/T 3976-2014）组装相应高度的课桌。
备注：
1.签订合同时提供此项目的生产厂家授权委托书，供应商承诺书，授权法人身份证。营业执照生产厂家参数确认函和质保售后服务承诺函加盖厂家鲜章，参数确认函需写明所提供参与竞标产品完全满足本项目规格及技术参数。
2.供应商报价时请按照品牌要求，不接受非意向品牌，否则报价无效。如供应商恶意竞价，中标后不能按要求提供货物或用其他品牌.型号替代.影响我单位使用的情况，我单位将终止合同，并向政府采购管理部门投诉。
3.本项目专门面向中小企业，需上传制造商中小企业声明函，格式参照《政府采购促进中小企业发展管理办法》模板。
4.须在成交公示之日起5日内完成供货，请潜在供应商确定能按需求清单要求如期交货后再投标，每逾期一天扣除成交价的5%结算，参与投标视为认可本条。
脚套检验检测报告进行审查。
四.收货信息：
1.送货方式：送货上门
2.送货时间：工作日09:00至17:00
3.送货要求：竞价成交起5个工作日内到货及组装完毕
4.送货地址：采购单位指定地点
五.商务要求：
	商务项目
	

	付款方式
	1、本项目全部货物安装调试完毕验收合格，采购人收到全额发票后交付与地方财政，付款期限以地方财政付款时间为主。

	响应基本要求
	1、参与竞价供应商报价费用含桌椅费、搬运费、安装费、五年免费售后服务费、税费。
2、竞价物品必须符合规格参数及实物样品相符，如有不符，供货商自行承担所有后果。
3、竞价商家资格审查必须符合政府采购第二十二条规定，具有履行合同所必须的设备和专业技术能力的承诺函，具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录的相关证明，参加政府采购前三年内，在经营活动中没有重大违法记录承诺，具有良好的商业信誉（竞价商家在本项目报价上传竞价文件提交截止时间前，在“中国政府采购网”（www.ccgp.gov.cn）“政府采购严重违法失信行为记录名单”及“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）“信用服务”查询栏中查询的信息记录（包括失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单）未出现不良信用信息查询记录提供详细截图。
4、竞价供应商报价前需提供样品1套给采购单位确认，如报价前没有提供样品视报价无效或提供样品不合格者参与报价也视为报价无效，上传符合本次采购商品的钢木课桌椅、高密度板、钢管、塑粉、塑料脚套检验检测报告进行审查。

	交付使用期及地点
	1、成交公告结束后：1个工作日内签订合同，自签订合同之日起5个工作日内到货并全部组装完毕并且每套课桌椅必须有中标方提供产品的标志否者视为不合格产品予以退还，如不能按照相关交付时间履约，视为不能履约采购方有权单方面解除此次采购合同，并赔偿采购方损失 2、交货地点:采购单位指定地点。

	售后服务
	1、货物验收合格后，按国家有关产品“三包”规定执行“三包”,提供不少于3年的免费质保期，提供终身维护服务。 
2、质保期内提供免费服务（含部件、人力、上门等），保修期自双方代表在货物安装调试后的验收证明文件上签字之日起计算，质保期满后，乙方仍应提供维修服务，按维修件成本收费。 
3、免费质保期内，接到采购人故障报修后，30分钟内响应，2小时内到位。12小时内不能解决问题的产品应在24小时内提供等同档次产品给采购人使用。
4、考虑到售后服务方便，非桂林市注册供应商须在桂林市设立经厂家授权的售后服务点（以营业执照注册地为准），并提供授权证书。
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