南宁师范大学继续教育学院多功能培训教室家具
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	双人位条桌
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	双人位条桌尺寸：1400L*400D*760Hmm；单人位条桌尺寸：700L*400D*760Hmm。
★1、实木多层板：理化性能（含水率、胶合强度、浸渍剥离、静曲强度顺纹、静曲强度横纹、弹性模量顺纹、弹性模量横纹）均合格，甲醛释放量≤0.05mg/m³；符合GB/T 9846-2015《普通胶合板》标准。
★2、采用钢制桌架。桌架：管材应无裂缝、叠缝，外露管口端面应封闭，金属喷漆（塑）涂层硬度要求铅笔硬度H，应无塑性变形和/或内聚破坏，金属喷漆（塑）涂层冲击强度要求冲击高度400mm，应无剥落、裂纹、皱纹，金属喷漆（塑）涂层耐盐浴要求划道两侧3mm外，应无鼓泡、锈蚀、剥落和起皱等现象，金属喷漆（塑）涂层附着力要求2级或优于2级（0级最好，5级最差），桌（几）类用钢构件强度和耐久性要求跌落试验结果无损，桌类用钢构件稳定性要求垂直加载稳定性试验结果无倾翻现象，安全性要求可接触的棱角与棱倒圆半径不应小于2mm，金属喷涂层的涂层厚度60～130μm，经人造气氛腐蚀试验（盐雾试验）后，保护评级（Rᴘ）不低于8级，外观评级（Rᴀ）不低于8级（10级最好，0级最差）；符合GB/T 3325-2024《金属家具通用技术条件》、QB/T 4767-2014《家具用钢构件》、GB/T 10125-2021《人造气氛腐蚀试验 盐雾试验》、GB/T 6461-2002《金属基体上金属和其他无机覆盖层 经腐蚀试验后的试样和试件的评级》。
★3、塑粉：外观、筛余物（125μm）、涂膜外观、附着力（干附着力）、铅笔硬度（内聚破坏中擦伤）、耐冲击性（正向冲击）、耐磨性（750g/500r）、耐酸性（3％质量分数盐酸溶液）、耐碱性（5％质量分数氢氧化钠溶液）、耐沸水性（2h）、弯曲试验、杯突试验均合格，耐湿热要求（47±1）℃，（96±2）％RH，500h，应无锈蚀、鼓泡、剥落现象；符合HG/T 2006-2022《热固性和热塑性粉末涂料》标准。
★4、脚轮：尺寸（轮径、偏心距、轮宽、轮间距、插杆直径、外角倒圆半径、内角倒圆半径）均合格，力学性能（抗冲击性能、动载荷、滚动阻力、旋转阻力、制动性能、静载荷性能）均合格，外观及装配要求脚轮零部件之间应装配牢固，转动零部件应灵活，无卡滞、轮轴应固定不动，塑料件耐冷热循环应无裂纹、鼓泡、变色、起皱，塑料件硬度（邵氏D硬度）≥HD63；符合QB/T 5224-2018《办公椅用脚轮》、GB/T 32487-2016《塑料家具通用技术条件》标准。
★5、条桌依据GB/T 3324-2024《木家具通用技术条件》标准要求通过型式检验并取得型式检验报告，检测项目包含但不限于：（1）形状和位置公差（翘曲度、平整度、邻边垂直度、底脚平稳性）均检测合格；（2）有害物质限量要求甲醛≤0.04mg/m³，苯≤0.03mg/m³，甲苯≤0.08mg/m³，二甲苯（邻、间、对二甲苯之和）≤0.10mg/m³，总挥发性有机化合物（TVOC）≤0.30mg/m³，家具中可迁移有害元素锑（Sb）≤10mg/kg、砷（As）≤10mg/kg、钡（Ba）≤10mg/kg、镉（Cd）≤10mg/kg、铬（Cr）≤10mg/kg、铅（Pb）≤10mg/kg、汞（Hg）≤10mg/kg、硒（Se）≤10mg/kg。投标时提供具有CMA资质认定的第三方检测机构出具的“条桌”型式检测报告扫描件予以佐证，报告内容符合或优于参数要求。
	32张
	680 
	21760 

	单人位条桌
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	8张
	480 
	3840 

	培训椅
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	★1、椅背：使用高弹性透气加密网布，精抛铝合金连接件。网布：甲醛含量≤20mg/kg，pH值4.0～8.5，染色牢度（耐水色牢度）≥3级，染色牢度（耐酸汗渍色牢度）≥3级，染色牢度（耐碱汗渍色牢度）≥3级，染色牢度（耐干摩擦色牢度）≥3级，无异味，可分解致癌芳香胺染料未检出，可萃取的重金属砷（As）≤1.0mg/kg，可萃取的重金属铅（Pb）≤1.0mg/kg，可萃取的重金属铬（Cr）≤1.0mg/kg，可萃取的重金属铜（Cu）≤1.0mg/kg，可萃取的重金属镍（Ni）≤1.0mg/kg，可萃取的重金属镉（Cd）≤0.05mg/kg，可萃取的重金属锑（Sb）≤1.0mg/kg，可萃取的重金属汞（Hg）≤0.01mg/kg，重金属总量铅（Pb）≤10.0mg/kg，重金属总量镉（Cd）≤10.0mg/kg；符合GB 18401-2010《国家纺织产品基本安全技术规范》、HJ 2546-2016《环境标志产品技术要求 纺织产品》标准。
★2、椅座：采用高密度一次发泡成型定型棉，座面使用高透气纤维布料，座前圆弧延垂。海绵：回弹率≥35％，75％压缩永久变形≤8％，65％/25％压陷比≥1.8，拉伸强度≥100kPa，断裂伸长率≥110％，撕裂强度≥1.8N/cm，干热老化后拉伸强度≥55kPa，干热老化拉伸强度变化率≤±30%，湿热老化后拉伸强度≥55kPa，湿热老化拉伸强度变化率≤±30%，灰分≤2.75％；符合GB/T 10802-2023《通用软质聚氨酯泡沫塑料》标准。
★3、椅架：采用优质钢管，经多工位表面处理后高温烤漆，漆面牢固。底部配ABS静音胶套，塑料件外观应无裂纹、明显变形、缩水、针孔，塑料件耐冷热循环应无裂纹、鼓泡、变色、起皱，塑料件硬度（邵氏D硬度）≥HD63，多环芳烃苯并[a]芘≤0.5mg/kg；符合GB/T 32487-2016《塑料家具通用技术条件》。
4、功能：座垫可上翻，可折叠收纳。
	62张
	300 
	18600 

	多媒体讲台
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	1、尺寸(长*宽*高)mm： (1100*700*980mm)
上台面尺寸： 1100*700*330    下柜体尺寸：830*640*650
★2、材质：优质冷轧钢板；面板、主梁厚度为：1.5mm；冷轧钢板：力学性能-规定塑性延伸强度≥195MPa，力学性能-抗拉强度315～430MPa，力学性能-断后伸长率≥24%，表面结构（平均粗糙度）≤0.9μm，经人造气氛腐蚀试验（盐雾试验）后，保护评级（Rᴘ）不低于8级，外观评级（Rᴀ）不低于8级（10级最好，0级最差）；符合GB/T 11253-2019《碳素结构钢冷轧钢板及钢带》、GB/T 10125-2021《人造气氛腐蚀试验 盐雾试验》、GB/T 6461-2002 《金属基体上金属和其他无机覆盖层 经腐蚀试验后的试样和试件的评级》标准。
3、工艺：数控生产技术，一体化设计制造，扶手倾角设计，符合人体工程学原理，提高人的使用舒适度。
4、表面经过除油，酸洗，磷化，静电喷塑，具防腐、耐磨、散热等性能；
颜色：驼灰色（颜色可以选择）；
5、翻转开启上盖门，启动辅助升降液晶显示器，键盘为翻转式设计，右侧为隐藏式的抽拉抽屉，可放置视频展台；设备箱内隔板活动可调；整体外形更美观，布局更合理；
★6、后门设计为上下开门方式，便于检修设备；设计有百叶窗，保护设备的互循环散热结构；、坚固的磁控锁防护，保护设备的安全性；边角圆弧过渡，工艺精湛，高贵大方。
	1张
	950 
	950 

	合计（大写）
	人民币肆万伍仟壹佰伍拾元整
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商务要求

	售后服务要求
	1.合同签订期：自中标通知书发出之日起3日内。
2.交付使用时间：自合同签订之日起30日内交付并安装验收完毕。
3.交货地点：南宁市内（采购人指定地点）。
4.交货方式：现场交货。
5.售后服务要求：
（1）送货上门，按现场条件全程安装调试，直至最终验收前产生的所有费用由中标供应商承担。
（2）包修期：保修期内，对全部产品提供上门包修服务，不向采购人收取额外费用。所有非故意性损坏以及正常使用范围内造成的损坏均要提供维修及更换零配件；因人为因素故意性损坏出现的故障不在包修范围，但中标供应商也要积极帮助采购人修理。
（3）质量保证期：全部产品按国家有“三包”规定执行“三包”。自验项目收合格之日起整个项目质量保证期不低于五年；中标人须提供服务质量保证承诺，免费质保期承诺，售后服务承诺。
（4）故障响应时间：质保期内，中标供应商须提供每周7×24小时电话咨询服务，在接到故障通知后2小时内进行响应，如需现场服务，12小时内到达现场免费维修，24小时内修复。如24小时内无法修复的，全免费提供不低于故障设备规格型号档次的备用设备(或采用应急措施)供采购人临时使用，不得影响采购人的正常工作，直到故障设备修复。质保期到期后，货物发生故障时，在接到采购人通知后2小时内到达现场处理，一般故障处理时限不超过12小时，12小时内不能修复的，提供替代品。
（5）验收所需工具、器材由中标供应商自理；各项性能指标达到技术要求的，由供需双方共同签字认可，现场验收。
（6）中标供应商负责处理解决货物出现的质量及安全问题并承担一切费用。
（7）中标供应商应根据服务要求提供售后服务。
（8）供货产品为整体或板式安装结构，供货时不接受任何产品或原材料现场切割、焊接、加工、喷漆、胶粘等对现场环境产生负面影响的施工作业，否则不予验收，终止合同。

	投标报价
	1.投标报价为采购人指定地点的现场交货价，包括：
（1）货物的价格：包括货款、零配件、安装调试费、验收费；
（2）货物的标准附件、备品备件、专用工具的价格；
（3）运输、装卸、调试、培训、技术支持、售后服务费；
（4）按采购人要求进行摆放的费用。
注：投标人自行考虑完成项目所需的辅材、杂配件等数量，投标报价中应包含全部内容，中标后采购人不再另行支付额外费用。

	其它要求及说明
	1.中标人保证向采购人提供的货物是全新、完整、未使用过的。
2.本项目不接受进口产品（即通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品）参与投标，如有此类产品参与投标的投标无效。
★3.供货商提供的货物需全部满足核心参数的要求，并在报价时上传符合以下要求的带CMA标识的检测报告复印件：针对投标产品使用的“实木多层板”、“桌架”、“塑粉”、“脚轮”、“网布”、“海绵”、“ABS静音胶套”、“冷轧钢板”，根据技术参数及性能（配置）要求中的“★”号内容要求提供且具有国家认可的第三方检验机构出具的带CMA标识检测报告扫描件以及提供“条桌”型式检测合格报告，检验对象名称可以不完全一致，只需要相符；检验报告的送检单位可以是投标人，或者是产品生产厂家，或者是原材料生产厂家（投标人需承诺检测报告中检测的材料在本次投标的产品中使用，检测的产品应与本次投标采用同样的材料和工艺生产）。不提供或与招标参数不符合的报价无效。
★4.供应商须承诺其提供的检验检测报告符合以下相关要求：（1）产品检验流程严格遵循相关法律法规；（2）真实、有效（不存在检测机构相关无效声明的情形），不存在未送样、未经真实检验、盗用冒用其他合法报告编号非法编造的情形；（3）出具报告的第三方检测机构依法获得有效的国家认可资质（CMA）和具有本项目采购产品相对应的检验检测能力范围认定；（4）报告具有或检测机构能提供合法有效的电子邮箱、电话（传真）作为真伪查验方式，并能无条件配合报告真伪的验证工作；（5）签订合同前，中标人须提供纸质原件以供核验其真伪，中标人需在查证时自愿按采购人要求在规定的期限内提交包括但不限于检验检测报告原件、样品送检票证等其他的需要和能够证明检测报告合法真实有效的佐证材料；（6）如经查证为虚假报告或投标人有违以上承诺内容的投标人自愿承担提供虚假检验检测报告由此产生的一切不利法律后果（必须单独提供承诺函，格式自拟，未承诺按实质性要求未响应处理）。
5.本次所采购的货物在验收合格之日起60天内若发现产品有质量缺陷、安全隐患或不合用的，中标人负责上门包修、包换至合用；在货物验收合格之日起质保期内正常使用情况下出现材料及质量问题，中标人负责包修包换。
6.投标人出具的检测报告必须符合国家标准及技术性能要求。
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