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北部湾大学坭兴陶创作制作台项目采购需求
	序号
	 名称
	技术规格要求
	数量
	单位
	预算单价（元）
	小计（元）
	备注

	1
	实训操作台
	
一.1.规格尺寸：1800×600×750 mm（±5mm）。
2.桌面基材：采用优质松木原木无节板做基材，桌面厚度不小于45mm，表面工艺：四面刨光，砂光精度达 Ra ≤ 3.2μm，无裂纹、无节疤、无树脂囊、无虫眼、无色差条纹，纹理通直，结构均匀，色泽一致工艺：齿形接茬严密，胶线笔直且无开裂。木制件理化性能-软硬质覆面：耐磨性不低于3级；抗冲击不低于3级；甲醛释放量未检出；甲苯未检出；总挥发性有机化合物未检出。握钉力：单颗螺钉握钉力 ≥ 800N，二次拆装不易松动。不含对人体有害化学成份。
3.油漆：优质环保哑光亮漆，附着力强，流平性高，涂层亮度均匀不褪色。
★4.脚架及底梁：钢架两边侧脚使用50×50mm(±2mm) ×1.0mm(±0.1mm)厚方管焊接成门字形，脚和脚托桌面主横梁采用25mm宽×50mm长×0.9mm 厚冷扎钢板，保证在接触人体的部位均有圆弧过渡，保证使用时的安全性，长拉杆中间加有横管,脚架安装脚垫，摆放平稳，表面喷涂质量要求：金属件涂饰工艺要求：涂饰前零、部件的表面光滑、平整，无开裂、脱焊、漏焊、焊渣或飞边、尖角、毛刺等可能造成机械伤害的缺陷涂饰前零、部件表面进行预备处理，采用除锈、防锈处理工艺除去锈迹等其他污迹后进行涂装打底磷化处理。预备处理后表面无氧化皮、锈蚀、粘砂等其他杂质，磷化层达到工艺要求，预备处理后及时进行涂饰。响应文件中提供“底梁”的检测报告，检测依据满足或优于QB/T 4767-2014、GB/T 6739-2022、GB/T 1732-2020、QB/T 1950-2024、GB/T 3325-2024、GB/T 228.1-2021、GB/T4336-2016、GB/T5213-2019、GB/T 9275-2008标准，抽样基数≥1500件，包括但不限于：
（1）外观：①喷涂件涂层无漏喷、锈蚀；②喷涂件涂层光滑均匀，色泽一致，无流挂、疙瘩、皱皮、飞漆等缺陷；（2）理化性能：金属喷涂层厚度60~120μm；（3）硬度≥6H，无塑性变形和内聚破坏；（4）冲击高度≥900mm，无剥落、裂纹、皱纹；（5）耐盐浴≥1300h试验，无鼓泡、锈蚀、剥落和起皱；（6）理化性能要求：金属喷漆（塑）涂层附着力达0级；（7）力学性能：①抗拉强度270~410MPa；②屈服强度≤228MPa；③断后伸长率≥34%；（8）化学成分符合要求；（9）巴克霍尔兹压痕试验＞83符合要求。
★5.金属表面纳米抗菌静电喷涂膜技术：响应文件中提供“金属表面纳米抗菌静电喷涂膜（喷涂钢板）”的检测报告，检测依据满足或优于HG/T 2006-2022中6.4.10、GB/T 9286-2021、GB/T 1732-2020标准，包括但不限于：铅笔硬度≥5H；干附着力0级；耐冲击符合要求；金黄色葡萄球菌≥99.99%；大肠杆菌≥99.99%；铜绿假单胞菌≥99.99%；鼠伤寒沙门氏菌≥99.99%。
6.配件：所有五金配件全部防锈、防腐处理。                  
★7.实训操作台满足或优于GB/T3324-2024、 GB/T35607-2024标准，响应文件提供检测报告内容至少包含但不限：（1）木制件理化性能-软硬质覆面：耐磨性不低于3级；抗冲击不低于3级；（2）甲醛释放量未检出；（3）甲苯未检出；（4）总挥发性有机化合物未检出。
	80
	张
	1020
	81600
	

	2
	椅子
	1.规格尺寸：350×250×450 mm（±5mm）。
2.基材：采用优质橡木做基材，不含对人体有害化学成份，甲醇含量小于0.12MG/L，凳面厚度不小于18mm，脚架采用不小于40×40mm方木橡木制作，含水率10%以下达到国家标准。
3.油漆：优质环保哑光亮漆，附着力强，流平性高，涂层亮度均匀不褪色。
4.配件：所有五金配件全部防锈、防腐处理。                   
★5.响应文件中提供“椅子”的检测报告，检测依据满足或优于GB/T10357.3-2025《家具力学性能试验第3部分:椅凳类强度和耐久性》、GB/T10357.2-2013《家具力学性能试验第2部分:椅凳类稳定性》、GB/T35607-2024《绿色产品评价 家具》、GB/T17657-2022《人造板及饰面人造板理化性能试验方法》、GB/T3324-2024《木家具通用技术条件》，检测报告内容至少包含但不限：（1）力学性能（椅凳类强度和耐久性：座面冲击试验符合要求。椅凳类稳定性：椅子向前倾翻试验无倾翻）（2）甲醛释放量(干燥器法)≤0.12mg/L；（3）椅座椅背耐久性≥12万次，符合要求；（4）底脚平稳性≤0.5mm；（5）材料要求（木材含水率≤10%。标识与实物一致性；（6）木工要求：板件或部件在接触人体或贮物部位不应有毛刺、刃口或棱角；板件或部件的外表应光滑，倒棱、圆角、圆线应均匀一致；榫、塞角、零部件等结合处不应断裂。
	480
	张
	80
	38400
	

	合计
	120000
	

	（以下要求各部门可根据实际情况适当修改）
一、竞标要求：
1.本项目不接受负偏离，采购需求所有技术要求必须完全响应，否则投标无效。
2.竞标人必须提供全套厂商原装、全新的、符合国家有关质量标准的产品。
3.竞标人需在响应文件中书面承诺在货物交货的同时应随货物提供以下技术文件（包括但不限于）：
（1）使用说明书、货物的维修、保养手册；
（2）安装、调试及维修手册；
（3）产品出厂检验合格证书；
（4）原厂签发的生产证书；
（5）货物到货清单；
（6）货物保修证明；
（7）采购人所需的其他相关资料。
4.竞标人应在竞标报价文件中给出各个单项的单价，不能仅给出小计和合计。竞标报价包括竞标全部货物金额、、安装费、运输费、吊装费、人工费、工具、调试费、实施费、迁移费、培训费、技术支持、检验费、验收费、售后服务、税金、利息、合同实施过程中不可预见的费用及其它所有成本费用的总和。
5.竞标人需在响应文件中书面承诺采购方免受第三方提出侵犯其著作权、专利权、商标权或设计权的纠纷，竞标人所竞标产品不会发生任何的知识产权或经营权的纠纷。
6.竞标人在自2023年1月1日至今参加招标采购和经营活动中有重大违法记录或违约记录的，或有违约、供货产品质量不合格投诉的，或质量纠纷的，谈判小组将按无效竞标处理。竞标人商在报价活动中提供任何虚假材料，以及报价产品的技术参数不如实说明及检测报告不符合招标文件要求的其竞标无效，并报监管部门查处；成交后，若成交供应商所供产品及售后服务不按招标文件文件及响应文件要求履约的，将按照《中华人民共和国政府采购法》及其实施条例等有关规定严肃处理；
7.本项目不接受进口产品（即通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品）参与竞标。
★8.竞标人须为广西政采云平台正式入驻商家，且经营范围须明确涵盖本次采购所有货物品类。成交后，采购将以平台下单模式执行，不接受任何形式的线下交易，确保流程公开透明、信息全程可溯。
二、售后服务要求
1.质保期：所有货物必须是全新合格产品，按国家有关产品“三包”规定执行“三包”，货物质保期不少于一年，如生产厂家承诺质保期更长的，以厂家承诺为准。保修期内出现故障，需派出技术工程师到达现场勘察处理故障，并承担一切费用，保修期外发生维修只收材料成本费。
2.所有货物运抵采购人指定的地方，经采购人查核数量、质量确实符合合同（或招标文件）要求后，成交供应商方可施工、安装。
3.在质保期内，成交供应商须在接到报修电话后2个小时内响应，4小时内上门服务，到达现场后24小时内维修好。若24个小时内无法维修好的货物，成交供应商必须提供不低于故障货物规格型号档次的备用货物，直到故障货物修复，成交供应商对所有货物实行终身维护。
4.保修期满后，采购人须需要采购零配件的，成交供应商须在五个日历日内按优惠价提供相关零配件。
5.成交供应商必须负责本次货物的安装、调试、使用培训。成交供应商为采购人培训2名以上使用及维护人员，培训目标应达到基本掌握全套货物的操作，培训地点：广西钦州市滨海大道12号北部湾大学。
6.提供本地化服务，提供定期回访及巡检服务。质保期内，成交供应商必须每年至少一次定期派工程师上门检查货物运行状况，发现硬件有问题，免费更换。
三、交货时间
1.交货时间：自签订合同之日起30个日历日内完成所有货物安装调试并交付使用； 
2.交货地点：广西钦州市滨海大道12号北部湾大学。
四、付款方式
1.当采购数量与实际使用数量不一致时，成交供应商应根据实际使用量供货，合同的最终结算金额按实际使用量乘以成交单价进行计算，但不得超出合同价的10%。
2.成交供应商将所有货物安装调试完毕，并正常运转，且为采购人培训结束，采购人无疑问后，经采购人最终验收合格，由成交供应商开出合同总金额的增值税专用发票，采购人自收到齐全的付款材料之日起十个工作日内一次性向成交供应商支付合同总金额，即人民币          元整（¥      ）。
五、履约保证金
1.成交供应商应在合同签订前向采购人交纳履约保证金，履约保证金额为合同总价款的5%（如乙方被认定为享受小微企业政策优惠的则缴纳2%），即            元整（¥          ）。
2.合同签订后，如成交供应商按合同履约的，并按照售后服务要求履行承诺且无质量问题的，自最终验收合格之日起，质保期期满后由成交供应商向采购人发出付款函，采购人自收到齐全的付款材料之日起十个工作日内向成交供应商支付（无息）。如成交供应商不按双方签订的合同履约的，履约保证金不予退还，造成采购人经济损失的，按造成的实际损失予以赔偿。
3.在履约保证金到期退还前，若成交供应商的开户名称、开户银行、账号有变动的，请以书面形式通知采购人，否则由此产生的后果由成交供应商自负。
六、验收方法及方案：
1.初步验收
1.1成交供应商交货前应对货物产品做出全面检查，并对验收文件进行整理列出清单，作为采购人收货验收和使用的技术条件依据，检验的结果应随货物交采购人。
1.2成交供应商将货物运达约定的交货地点后，采购人应在七个工作日内对成交供应商提交的货物依据询价文件的要求、响应文件的承诺、合同规定的技术规格要求和国家标准或行业标准进行现场初步验收，对外观、说明书符合要求，性能达到技术要求的，给予签收。对不符合要求或有质量问题的货物不予签收，可立即要求退换，成交供应商不得拒绝和延误。对于要求退换的产品，成交供应商应于五个工作日内提供合格的产品。对于重新提供的产品，经现场初步验收，尚不符合要求的，采购人可以单方面立即解除合同，履约保证金不予退还，同时成交供应商应承担违约责任并向采购人一次性支付违约金，违约金为合同规定的合同总金额的15%，造成采购人经济损失的，按造成的实际损失予以赔偿。
2.最终验收
2.1采购人对成交供应商提供的货物在使用前进行调试，成交供应商需负责安装并培训采购人的使用操作人员，并协助采购人一起调试，直到符合技术要求。成交供应商在安装调试完成后需向采购人提交货物的操作手册、说明书、技术文件、系统测试报告等文件资料,货物在安装调试并试运行符合要求后，采购人才做最终验收。对于技术复杂的货物，采购人可请国家认可的专业检测机构或国家相关管理部门参与验收，并由其出具质量检测报告，检测合格相关费用由采购人承担，检测不合格则所有费用由成交供应商承担并将产品无条件退换。
2.2采购人对成交供应商提供的货物依照询价文件、响应文件及合同规定的技术规格要求和国家有关标准及行业标准进行最终验收，性能达到技术要求的，验收合格并给予签收，验收不合格的不予签收，视为成交供应商逾期交付，后果由成交供应商负责。
2.3采购人应在货物到达指定地点并安装调试完毕，成交供应商提交的验收材料经采购人确认无误后，在七个工作日内完成最终验收，并出具验收结果报告。如货物不能通过验收，成交供应商应退货。如采购人拒绝或无故拖延最终验收，导致最终验收不能按时完成，则认为合同货物已通过最终验收，双方各自承担相应责任。
验收时成交供应商必须在现场，验收完毕后出具验收结果报告，双方签署验收结果报告加盖采购人公章，验收报告一式两份，双方各执一份。
成交供应商对验收有异议的，在验收后五个工作日内以书面形式向采购人提出，采购人应自成交供应商书面异议后五个工作日内及时予以解决。
七、违约责任
1.成交供应商所提供的产品名称、商标品牌、生产厂家、规格型号、技术参数等质量不合格的，应及时更换，更换不及时的按逾期交货处罚；因质量问题采购人不同意接收的，成交供应商应承担违约责任并向采购人一次性支付违约金，违约金为合同规定的合同总金额的15%，造成采购人经济损失的，按造成的实际损失予以赔偿。如成交供应商不能按合同要求于五个工作日内重新提供合格的产品或重新提供的产品仍不符合要求的，采购人可以单方面立即解除合同，履约保证金不予退还，同时成交供应商应承担违约责任并向采购人一次性支付违约金，违约金为合同总价款的15%，造成采购人经济损失的，按造成的实际损失予以赔偿。                                      
2.成交供应商提供的货物如侵犯了第三方合法权益而引发的任何纠纷或者诉讼，均由成交供应商负责交涉并承担全部责任。
3.因包装、运输引起的货物损坏，按质量不符合要求处理。不符合要求的，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：
⑴更换：由成交供应商承担所发生的全部费用。
⑵贬值处理：由双方合议定价。
⑶退货处理：成交供应商应退还采购人支付的合同款，同时应承担该货物的直接费用（运输、保险、检验、货款利息及银行手续费等）。
4.成交供应商逾期交货的，每天向采购人偿付合同总价款的1‰违约金，超过七个工作日对方有权解除合同，违约方承担因此给对方造成经济损失。
5.成交供应商未按合同和响应文件中规定的服务承诺提供售后服务的，履约保证金不予退还，同时成交供应商应承担违约责任并向采购人一次性支付违约金，违约金为合同规定的合同总价格的15%，造成采购人经济损失的，按造成的实际损失予以赔偿。
6.成交供应商提供的货物在质量保证期内，因设计、工艺或者材料的缺陷和其它质量原因造成的问题，由成交供应商负责，费用从余款或者履约保证金中扣除，不足另补。
7成交供应商有其它违约行为的，向采购方支付合同总价款的15%，合同总价款的15%不足以赔偿经济损失的按实际赔偿。
8.货物经采购人检验证实存在缺陷或零部件不符合合同约定的，采购人可以根据情况选择：
（1）退货，并要求成交供应商赔偿采购人损失；
（2）要求成交供应商更换有缺陷产品的零、部件和系统，或修理缺陷部分，以使产品达到合同约定的要求。
无论采购人选择（1）或者（2），成交供应商均应承担违约责任并向采购人一次性支付违约金，违约金为合同规定的合同总金额的15%，造成采购人经济损失的，按造成的实际损失予以赔偿。
9. 未经采购人事先书面同意，成交供应商不得将由采购人提供的有关合同或者任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或者资料提供给与履行合同无关的任何其他人，造成泄密事件给采购人带来损失的，履约保证金不予退还，同时成交供应商应承担违约责任并向采购人一次性支付违约金，违约金为合同规定的合同总金额的15%，造成采购人经济损失的，按造成的实际损失另行赔偿。
八、成交说明
本次采购是在符合询价文件要求且通过有效性审查的基础上，以报价价格最低中标为定标原则。




